ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ

### ПО  НАНЕСЕНИЮ  СОСТАВА  «Лакрон – БИО»

Сертификат соответствия С-RU.ПБ09.В.00272 ТР 0627536

#### ТУ  2499-002-55076036-2007

### СВОЙСТВА  И  ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ

Огнезащитный  состав  «Лакрон-Био»  представляет  собой  сухую смесь антипирена, антисептика, ПАВ, воды и пленкообразующего. Антисептическая эффективность не ниже среднего по отношению к плесневым и деревоокрашивающим грибкам. По согласованию с заказчиком возможен выпуск состава без антисептичекой добавки. Препарат обладает рН близкой к нейтральной в соответствии ГОСТ 30495-2006.

Водный  раствор  готовится  растворением  порошка  в  воде  в  соотношении  1:2,5  (одна  часть  порошка  и  две  с  половиной  части  воды).

Огнезащитный  состав «Лакрон-Био»  предназначен  для  внешней  и  глубокой  пропитки  древесины  и  материалов  на  её  основе    с  целью  снижения  горючести,  используется  в  жилищно-гражданском  строительстве  для  внутренних  работ, в том числе чердачных помещений.

Выпускается  для  промышленного  бытового  применения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТАВА

Огнезащитный состав «Лакрон-Био» не меняет цвет древесины.

Для сохранения декоративного слоя металлических, оцинкованных, медных, а также мраморных поверхностей попадание огнезащитного состава  не рекомендуется.  В случае попадания состава на поверхность необходимо ее промыть водой.

Огнезащитное покрытие «Лакрон-Био» не является атмосфероустойчивым. При эксплуатации  покрытия в условиях атмосферных осадков необходимо применения дополнительного укрывного слоя огнезащитным лаком «Лакрон–Лак», что не способствует снижению огнезащитных свойств покрытия. Также возможно применение любых других атмосферостойких лаков, красок, эмалей, но следует учитывать, что это  приводит к снижению огнезащитных свойств.

##### УСЛОВИЯ  ПРИ  ОБРАБОТКЕ

Рабочая  поверхность  должна  быть  подготовлена  для  обработки.  Влажность  древесины  должна  составлять  не  более  15%.  Рекомендуемый температурный режим при проведении работ   от  -150С до +500С и относительная  влажность воздуха  не  выше 70%.

##### ПОДГОТОВКА  ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемые  поверхности  должны  быть  очищены  от  пыли  и  грязи.  Поверхности,  ранее  обработанные  эмалями,  красками,  пропиточными  и  другими  составами,  а  также  имеющие  масляные  и  битумные  пятна,  перед  нанесением  состава  необходимо  тщательно  очистить.

##### РАСХОД

Для  достижения  1  группы  огнезащитной  эффективности в соответствии требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) и ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.»  необходимо  обеспечить  расход  жидкого  состава в  количестве  600 г/м2.

Порошкообразный  состав  (перед  нанесением  на  поверхность  растворяется  в  воде  в  соотношении  одна  часть  порошка  на  2,5  части  воды) – расход  170  г/м2. При нанесении состава «Лакрон-Био»  методом распыления необходимо учесть коэффициент на потери, в среднем составляющий 1,15.

Для придания огнезащитному составу биозащитных и фунгицидных свойств, к нему добавляется биоцид.

Влить в готовый раствор биоцид из расчёта 1,5% по отношению к рабочему раствору. Таким образом, для получения 1 кг огнезащитного состава необходимо добавить 15 г биоцида к 0,985 кг готового состава.

Перемешать полученный раствор.

##### НАНЕСЕНИЕ

Нанесение  на  поверхность  состава  «Лакрон-Био»  осуществляется  методом  окунания,  а  также кистью  и  краскораспылителем.  Состав  наносится  3-4  слоя  с  промежуточной  сушкой  между  слоями  5-6  часов  при  температуре  +200С.  Перед  нанесением  состав  необходимо  тщательно  перемешать.

Окончательная просушка составляет 7-10 суток при температуре воздуха +200С и относительной влажности не более 70%.

Отклонение заданного температурного режима приводит к увеличению, либо к уменьшению  срока окончательной просушки и начала эксплуатации огнезащитного покрытия.

При нанесении огнезащитного состава в отрицательные температуры необходимо соблюсти следующие условия:

-  влажность древесины не более 25%;

- повышение концентрации  раствора при приготовлении (растворение  в  воде порошкообразного состава в  соотношении  1:2 - одна  часть  порошка  на  2  части  воды);

- приготовление водного раствора производить в горячей воде;

- полученный раствор использовать в течение 3 часов после разбавления.

При этом следует отметить, что срок  окончательной просушки увеличится.

##### ХРАНЕНИЕ

Хранение неразведенного состава (в таре производителя) производится в крытых помещениях в условиях сухого (!) неотапливаемого склада, защищённого от воздействия прямых солнечных лучей.

Готовый состав должен храниться в герметичной полиэтиленовой таре в складских помещениях при температуре от -15 до +400С, защищённых от воздействия прямых солнечных лучей.

##### ЭКОЛОГИЯ

Состав  «Лакрон-Био»   состоит  из экологически  чистых  материалов  и  при  нанесении,  эксплуатации  и  хранении  не  выделяет  в  окружающую  среду  веществ, вредных  для  здоровья  и  жизни  людей.  Покрытие  изготовлено  на  водной  основе,  что  определяет  его  пожаробезопасность  при  применении.

##### ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный  срок  хранения   -  12  месяцев  с  момента  изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки продукции.

Срок эксплуатации огнезащитного слоя составляет 10 лет со дня нанесения в пределах гарантийного срока хранения при соблюдении условий нанесения и  эксплуатации огнезащитного покрытия  в крытых помещениях без воздействия атмосферных осадков и влажности воздуха не более 70%.

Отклонения от заявленных  условий эксплуатации огнезащитного покрытия приведут к изменению гарантийного срока.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

В процессе эксплуатации конструкций, обработанных огнезащитным составом «Лакрон-Био» должен производиться контроль качества огнезащитной обработки.

Проверка  качества обработки проводится  1 раз в 2 года в течение гарантийного срока при соблюдении  условий эксплуатации огнезащитного покрытия «Лакрон-Био».

При возникновении ситуаций, которые не позволяют соблюсти условия эксплуатации покрытия (нарушение герметичности крыши, аварийные ситуации систем водоснабжения и отопления и т.п.), производится дополнительный контроль качества огнезащитной обработки.

В процессе проверки качества огнезащитной обработки визуально оценивается внешний вид и условия эксплуатации и соблюдения  технологии нанесения.

При обнаружении внешних дефектов, повреждений или обнаружении отклонений в условиях эксплуатации от требований технической документации следует оценить качество огнезащитной обработки конструкций по ГОСТ Р 53292-2009.

Нарушения, выявленные при проведении контроля качества огнезащитных работ по результатам их выполнения и в процессе эксплуатации объектов огнезащиты, немедленно устраняются с подтверждением факта устранения результатами повторной проверки.