Указания по применению

Огнезащитная атмосферостойкая эмаль марки «ЛЕГИР®» (КО-518 ПГМ)

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ09.В.00347  № 0001151

№ С-RU.ПБ09.В.00133 ТР 0627394

### ТУ 2312-003-55076036-2007

- Предназначена  для  защиты  металлических  конструкций  с  требованиями  по  огнестойкости  от  0,75  часа  до  1,5  часа, эксплуатируемых  как  внутри,  так  и  снаружи  помещений.

  - Представляет  собой  многокомпонентную  вспенивающуюся  композицию, содержащую  в  своём  составе  антипирены,  термостойкие и атмосферостойкие  смолы,  пигменты.  Эмаль  при  высокой  температуре  образует  теплоизолирующую  пену,  обеспечивающую  эффективную  защиту  строительных  конструкций  от  воздействия  теплового  потока  и  пламени.

  - Материал  металлических  конструкций:  сталь  обыкновенного  качества,  нержавеющая  сталь.

  - Эмаль  «ЛЕГИР®» является  антикоррозионной.  Покрытие  может  эксплуатироваться  без  дополнительного  укрывного  слоя.

- Условия  эксплуатации  покрытия  из  эмали  «ЛЕГИР®».

  - Покрытие  из  эмали  может  эксплуатироваться  при относительной  влажности  воздуха  до  98%  (под  навесом)  в  интервале  температур  от  -500С  до  +800С.

  - Повышение  температуры  свыше  1000С  не  рекомендуется,  т.к.  оно  ведёт  к  преждевременному,  медленному  процессу  вспучивания  покрытия, что  снизит  его  эффективность  в  условиях  пожара.

  - Эксплуатация  покрытия  должна  начинаться  через  7  суток после  нанесения  эмали  при  стабильных  условиях  сушки  покрытия  (относительной  влажности  -  не  выше  70%).

  - Надёжность  покрытия  (отсутствие  дефектов)  обеспечивается  при  условии  соблюдения  требований  настоящей   инструкции.

- Условия  и  гарантийные  сроки  хранения  эмали  «ЛЕГИР®».

  - Хранение  эмали  в  герметичной  таре  (металлическая  тара  с  герметичной  крышкой,  п/э  тара)  при  температуре  от  -100С  до  +250  позволяет  сохранить  исходное  качество  эмали  в  течение  1  года  с  момента  изготовления.

  - При  истечении  указанного  срока  эмаль  подлежит  переиспытанию  и  в  случае  соответствия  всем  показателям  ТУ  считается  годной  для  применения.

  - Повышение  вязкости  эмали  при  хранении  не  является  причиной  браковки.

  - При  хранении  эмали  в  негерметичной  таре  срок  сохранения  физико-химических  свойств  может  снизиться  до  одного  месяца  вследствие  испарения   летучих  веществ и  дальнейшего  засыхания  эмали.

  - Допускается  кратковременное (на  период  транспортировки) хранение  эмали  в  не отапливаемых  складах  при  колебаниях  температуры  от  -300С  до  +400С.

  - Перед  применением  эмаль  должна  быть  выдержана  в  комнатных  условиях  до  достижения  до  достижения  положительных температур.

## Огнезащитная    атмосферостойкая  эмаль «ЛЕГИР®» устойчива  к  старению  и

сохраняет  свои  эксплуатационные  свойства  не  менее  15  лет.

- Подготовка  поверхности  перед  нанесением  эмали  (очистка,  грунтование).

  - Очистку  металлических  поверхностей  от  налипшей  грязи,  старой  краски, ржавчины,  жироподобного  слоя  производят  путём  отскабливания  скребками  или  другими  средствами;  удаление  пыли  и  сора – щётками  или  путём  обдува  сжатым  воздухом.

  - При  наличии  жировых  и масляных загрязнений  производят  удаление  их  струёй  водного  раствора  моющего  средства  (мыло,  стиральный  порошок).  При  большой  степени  загрязнения  (неподдающегося  отскабливанию)  применяют  растворы  соды  или  щелочи  с  концентрацией   100 г/л+ПАВ  (температура  раствора  не  более +600С),  затем  поверхность  промывают  чистой  водой  или  с  добавлением  ингибитора  коррозии  (готовят  в  соответствии  с  ГОСТ 9. 402).  После  промывки  поверхность  необходимо  высушить.

  - При нанесении эмали на плохо обезжиренную поверхность возможно растрескивание, осыпание окрашенного слоя. Дефектный участок необходимо отскоблить шпателем и повторить пункты 4.1 и 4.2.

  - Качество  подготовки  поверхности  необходимо  определять  по  ГОСТ 9. 402.

  - Перед  нанесением  эмали  металлические  оцинкованные  поверхности  необходимо  загрунтовать  грунтом  ГФ-021, ФЛ.

  - Грунт наносить в соответствии с инструкцией производителя.

- Нанесение  эмали «ЛЕГИР®».

  - Перед  нанесением  эмаль  должна  быть  тщательно  перемешана,  до  однородного  состояния  непосредственно  в  таре.  Рекомендуется  применение  специальных  перемешивающих  устройств  или  электродрели  с  рамкой.

  - Рекомендуется  периодически  перемешивать  в  процессе  всей  работы.

  - Не  рекомендуется  разбавлять  эмаль  в  процессе  работы.

  - Не рекомендуется оставлять эмаль «ЛЕГИР®» (КО-518ПГМ)  в открытой таре.

  - В  случаях  загустения  эмали  допускается  перед  работой  разбавить  её  сольвентом. Количество  сольвента  должно  быть  не  более  5%  к  массе  эмали.  Чрезмерное  разжижение  эмали  ведёт  к  появлению  подтёков  и  неравномерности  в  толщине  покрытия.

Перед разбавлением эмали рекомендуется предварительно проверить на совместимость на небольшом количестве эмали. При разбавлении не должна изменяться гомогенность (однородность) эмали, отсекание, расслоение, образование крупинок, пузырьков. При попадании в эмаль даже небольшого количества воды или при нанесении эмали методом безвоздушного распыления в дождливую погоду, на сырую поверхность или в точку росы могут измениться эксплуатационные свойства покрытия, вплоть до отслоения или осыпания покрашенных участков.

  - Условия проведения работ: Рекомендуемый температурный режим при проведении работ   от  -150С до +350С и относительной  влажности воздуха  не  выше 70%.  Несоблюдение  этих  условий  ведёт  к  ухудшению  качества  нанесённого  покрытия.

При нанесении огнезащитной атмосферостойкой  эмали «ЛЕГИР®» (КО-518ПГМ) в отрицательные температуры необходимо соблюсти следующие условия: поверхность, предназначенная для обработки  должна находится внутри помещения и не подвергается воздействию атмосферных осадков,   необходимо уменьшить вязкость эмали сольвентом и проследить, чтобы на обрабатываемой поверхности не было инея и конденсата.  При этом, обращаем Ваше внимание на то, что время высыхания эмали увеличится, вследствие чего не рекомендуется  осуществлять контроль за толщиной нанесённого (сухого) слоя  магнитным бесконтактным прибором.

Несоблюдение  этих  условий  ведёт  к  ухудшению  качества  нанесённого  покрытия.

  - Во время выполнения работ по огнезащитной обработке металлические конструкции (колонны, балки и т.д.) должны находиться под навесом до момента полного завершения работ и окончательного высыхания огнезащитного покрытия.

  - Эмаль  наносят  на  сухую  поверхность  кистью,  валиком,  методом  безвоздушного    распыления.

  - Эмаль  наносят  послойно  в  3-4  приёма.  Первый  слой  эмали  наносят  более  тонко  (для  достижения  максимальной  адгезии  огнезащитной  эмали  к  защищаемой  поверхности),  хорошо  высушивают.

  - Второй  слой  эмали  рекомендуется  наносить  не  ранее,  чем  через  сутки,  третий – через  7-10  часов  (при  условии, что  температура  окружающего  воздуха  не  ниже  200С).

  - Продолжительность высыхания и стабилизации нанесённого покрытия должна составлять не менее чем 7 суток.

  - Эксплуатация огнезащитного покрытия «ЛЕГИР®» в условиях атмосферных осадков должна начинаться не ранее истечения срока полной просушки при соблюдении всех вышеперечисленных условий хранения и нанесения эмали.

Расход эмали «ЛЕГИР» (КО-518 ПГМ) (без учёта потерь).

| Предел огнестойкости, час | Расход эмали, кг | Толщина сухого покрытия, мм | Рекомендуемое количество слоёв, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,75 | 1,2 | 0,9 | 2-3 |
| 1,0 | 1,7 | 1,5 | 3-4 |
| 1,5 | 2,1 | 1,7 | 4-5 |

- Требования  безопасности.

  - Эмаль относится к малоопасным веществам 4 класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76*.

  - Лица,  производящие  работы  по  подготовке  поверхности  и  нанесению  эмали  должны  быть  обеспечены  средствами  индивидуальной  защиты по ГОСТ 12.4.011-89, ГОСТ 12.4.068:  защитными  очками,  резиновыми  перчатками,  респираторами  соответствующего  назначения.

  - Общие  требования  по  технике  безопасности  при  работе  с  эмалью  должны  соответствовать  ГОСТ  12.3.005-75  и  действующих  СанПиН.

- Контроль качества

  - В процессе эксплуатации металлических конструкций, обработанных огнезащитной эмалью «ЛЕГИР®» должен производиться контроль качества огнезащитной обработки.

  - Проверка  качества обработки проводится  1 раз в 3 года в течение гарантийного срока эксплуатации покрытия при его эксплуатации внутри помещений.

  - При эксплуатации огнезащитного покрытия в условиях атмосферных осадков проводится визуальный контроль качества огнезащитного покрытия на дефекты во внешнем виде (растрескивание, отслоение, вспучивание, изменения цвета, появление посторонних пятен, инородных включений и других повреждений)  и измерение толщины сухого слоя ежегодно. Внешний вид и толщина слоя огнезащитного покрытия, нанесенного на защищаемую поверхность, должны соответствовать требованиям нормативных документов на данное покрытие.

  - Нарушения, выявленные при проведении контроля качества огнезащитных работ по результатам их выполнения и в процессе эксплуатации объектов огнезащиты, немедленно устраняются с подтверждением факта устранения результатами повторной проверки.

### Составлено на основании ТУ 2312-003-55076036-2007